**分析檢驗報告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 報告編號：QC1506210305 | | | | | | | | | | |
| 企業單位 | 世豐螺絲股份有限公司 | | | 報告類型 | □典型檢驗 □外樣檢驗  □製程檢驗 □生產檢驗  □進料檢驗 ☑出貨檢驗 1700 kg  □試驗檢驗 □定期檢驗 | | | | | |
| 樣品名稱 | RT1708 | | |
| 樣品來源 | RL20210304-07-01 | | | 樣品數量 | | 2000 mL | 檢驗時間 | | 2021.03.04 | |
|  | | | | | | | | | | |
| 檢驗項目 | | 檢驗方法 | 物性指標 | | | 檢驗結果 | | 單位 | | 檢驗人 |
| 外觀 | | 目測 | 微黃色油狀透明液體 | | | 微黃色油狀透明液體 | | - | |  |
| 運動黏度（40℃） | | ASTM D445 | ≤23 | | | 17.71 | | cSt | |  |
| 運動黏度（100℃） | | ASTM D445 | ≤4.2 | | | 3.43 | | cSt | |  |
| 水份 | | ASTM D6304 | ≤300 | | | 122.81 | | mg/L | |  |
| 閃火點（開口） | | ASTM D92 | ≧180 | | | 202 | | ℃ | |  |
| 總酸值 | | [ASTM](https://zh.wikipedia.org/wiki/ASTM) D664 | ≤1.0 | | | 0.0002 | | mgKOH/g | |  |
| 機械雜質 | | ASTM D473 | ≤0.03 | | | 0.0100 | | % | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |
| 備註： | | | | | | | | 審批 | | C:\Users\user\Desktop\日旺签名檔\陳瑀瑄.png |